Протокол проведения испытаний

г. Москва									16 января 2007 года.

Скоба вентиляционная

Температурный режим испытаний +5 – 40 оС

Выборка для испытаний 1 шт. из партии в 2000 шт. (0,05% в общем объеме производства).

| Поставщик, марка скобы | Зев скобы, мм | Болт | Толщина скобы, мм | Крутящий момент, Nm | Характер разрушения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АВА Технолоджис, AVA | 25 | М8*22 | 3,0 | 8,0 | Разгибание скобы |

| Поставщик, марка скобы | Качество цинкового покрытия, визуальный осмотр |
| --- | --- |
| АВА Технолоджис, AVA | Ровный слой покрытия, цинк серебристого цвета |

Точность измерения крутящего момента ± 1%

Методика проведения испытаний:

Температурный режим испытаний +5 – 40 оС

Выборка для испытаний 1 шт. из партии в 2000 шт. (0,05% в общем объеме производства).

При показателе момента ниже рекомендуемого или разрушении скобы или болта в резьбовом соединении количество испытаний увеличить до 5 % от общей партии. В этом случае при отрицательных результатах испытаний (момент ниже рекомендуемого или разрушение скобы или болта в резьбовом соединении) более 1% от общего объема парии вся партия бракуется и не подлежит отправке.

Метод испытания

Болт выкручивается максимально из скобы, в зев скобы помещается металлическая пластина толщиной 22 мм, пластина закрепляется неподвижно на стенде (в тисках).

Болт заворачивается до соприкосновения с пластиной. После этого закручивание болта производится динамометрическим ключом и постоянно снимаются показания момента заворачивания.

Болт закручивается до полного контакта головки с телом скобы (до конца резьбы).

При этом разрушение скобы должно происходить по следующим показателям:

Отгиб кромки тела скобы, в которую вкручен болт. При минимальном моменте заворачивания Nmin=6,5  nm

Для точности проведения испытания резьбовое соединение должно быть смазано с целью уменьшения трения в резьбовом соединении.